# Alodine® 400

БЕСХРОМАТНАЯ ПАССИВАЦИЯ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОВ И ФОСФАТНОГО СЛОЯ

## Техническое описание продукта

Свойства и

область применения:	Alodine 400 – жидкий продукт для бесхроматной пассивации легких металлов а также для пассивации фосфатного слоя. В водных растворах образует бесцветный конверсионный слой на поверхности легких металлов методом окунания и струйным. Alodine 400 обеспечивает отличную защиту от коррозии и адгезию лакокрасочного покрытия.

Компоненты процесса:	Alodine 400

Приготовление ванны:	На каждые 1000 л ванны добавлять при перемешивании в деминерализованную воду

Метод окунания	5(20 литров Alodine 400

Метод распыления	5(20 литров Alodine 400

Необходимое значение pH достигается корректировкой 3-х % раствором аммиака в воде.

Примечание:	Технологические параметры могут быть изменены для конкретной линии Службой технической поддержки Henkel Technologies.

Контролируемые параметры:		Конверсия	Пассивация фосфатного слоя

Значение pH	2,4(4,0	4,0(4,5

Температура	20(40(С	20(40(С

Время	30(90 сек.	30(90 сек.

Давление	0,5(1,5 бар	0,5(1,5 бар

Эл.проводимость	200(1200 мкСм	200(1200 мкСм

Поддержание ванны:	Ванна Alodine 400 контролируется определением значения pH или электропроводности.

Выверенные значения pH или электропроводности раствора необходимо поддерживать в течение работы.

Ионы железа и хрома являются ядом для ванны и снижают качество конверсионного слоя. Максимальное содержание железа в ванне не должно превышать 10 мг/л, а хрома 1 мг/л.

Ванна с Alodine 400 может быть так же контролироваться на содержание титана фотометрическим методом.

Корректировка ванны:	Обработка легких металлов

Электропроводность ванны снижается в процессе работы из-за расходования препарата на конверсионное покрытие. Продукт добавляется до достижения выверенной электропроводности.

#### Для пассивации фосфатного слоя

Значение pH раствора возрастает в течении эксплуатации. Необходимо добавлять продукт для поддержания выверенного значения pH.

Общие рекомендации:	При проектировании систем подачи (трубопроводы, емкости) Alodine 400  использовать стойкие к фторидам пластики, такие как жесткий ПВХ или полипропилен

Рабочая ванна с Alodine 400 должна быть выполнена из жесткого, не содержащего пластификаторов, ПВХ или нержавеющей стали марки 1.4571. Возможно применение футерованных ванн фтор стойким пластиком.

Подвески, крепежи и корзины должны быть сделаны из алюминия, нержавеющей стали марки 1.4571 или жесткого ПВХ.

Форсунки, насосы и нагревательные элементы следует выполнять из нержавеющей стали марки 1,4571.

Рабочий раствор Alodine 400 перед сбросом в канализацию подлежит обезвреживанию и нейтрализации.

Внимание:	Alodine 400 содержит полимеры и фторсодержащие комплексы.

Соблюдайте меры предосторожности, не допускайте попадания раствора в глаза!

Используйте защитные очки с плотно прилегающей оправой, резиновые перчатки и химически стойкую одежду.

Избегайте контакта с кожей! Не вдыхайте пары!

Читайте информацию на этикетке!

### Срок хранения указан на упаковке

Эта информация основана на нашем текущем опыте. Она представлена с добрым намерением, но не призвана гарантировать какие-либо особые свойства. Потребитель должен самостоятельно убедиться в отсутствии обстоятельств, требующих дополнительную информацию, мер предосторожности или уточнения предоставленных здесь данных. Эта информация основана на нашем текущем опыте. Она представлена с добрым намерением, но не призвана гарантировать какие-либо особые свойства. Потребитель должен самостоятельно убедиться в отсутствии обстоятельств, требующих дополнительную информацию, мер предосторожности или уточнения предоставленных здесь данных.

| HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE |
| --- |
| Henkel Austria Ges.m.b.H. Henkel Technologies Erdbergstrasse 29, A-1030 Vienna Tel.: +43 (1) 71104 2533 Fax: +43 (1) 71104 2534 | Henkel CR s.r.o. Henkel Technologies Delnicka 9 CZ-170 04 Prague 7 Tel.: +420 (2) 20101 531 Fax: +420 (2) 20101533 |
| Henkel Magyarország Kft. Henkel Technologies Dózsa György út 26 H-2000 Szentendre Tel.: +36 (26) 318 030 Fax: +36 (26) 301730 | Henkel Polska S.A. Henkel Technologies Domaniewska 41 Street, PL-02-672 Warszawa Tel.: +48 (22) 5656 400 Fax: +48 (22) 5656 444 |
| OOO «РУСХЕНК» Henkel Technologies 113054, Москва, ул. Бахрушина 32, стр. 1 Тел.: + 7 (095) 745-23-11 Факс: + 7 (095) 745-23-10 | Henkel Slovenija d.o.o. Henkel Technologies Industrijska 23 SI-2506 Maribor Tel.: +386 (2) 22 22 274 Fax: +386 (2) 22 22 275 |
| Henkel Slovensko s.r.o. Henkel Technologies Záhradnícka 91, SK-820 09 Bratislava 29 Tel.: +421 (2) 502 46 252 Fax +421 (2) 50246250 |

Дата проверки:    18.03.2003