Duridine® 3960 W

КОМБИНИРОВАННЫЙ ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЙ И ЖЕЛЕЗОФОСФАТИРУЮЩИЙ ПРОДУКТ

Техническое описание продукта

Назначение и область

применения:	Duridine 3960 W – жидкий препарат на основе фосфатов и комбинации высоко эффективных поверхностно-активных веществ. Duridine 3960 W обезжиривает и очищает сталь, оцинкованную сталь и алюминий. На стальных холоднокатаных и железных поверхностях одновременно образует равномерную пленку фосфата железа с удельным весом до 0,2(0,4 г/м2.

Слой фосфата железа обеспечивает прочное сцепление с органическими покрытиями и улучшает коррозионную устойчивость.

Duridine 3960 W также улучшает сцепление цинковых и алюминиевых поверхностей с органическими покрытиями.

Если на линии железофосфатирования обрабатываться алюминиевые или оцинкованные детали в значительном количестве (>10%) необходимо добавлять Grano Toner 38 (Toner 338) во избежании нарушения процесса формирования фосфатного покрытия.

Duridine 3960 W применяется методом распыления.

Duridine 3960 W может применятся с помощью установки высокого давления.

Ванна железофосфатирования контролируется измерением pH или электропроводности. Для Duridine 3960 W рекомендовано измерять значение pH для контроля и корректировки.

Компоненты процесса:	Duridine 3960 W

Grano Starter 65 (или Neutralizer 565)

Grano Toner 38 (Toner 338) или Grano Toner 39 fl (Toner 339 L) при необходимости.

Применение:	Возможно, потребуется изменить ниже приведенные данные с учетом особенностей конкретной линии фосфатирования.

Приготовление раствора:	Наполнить ванну водой и довести до рабочей температуры. Добавить при включенной циркуляции насосов расчетное количество Duridine 3960 W. Пожалуйста, не забудьте, что препарат Duridine 3960 W пениться при включении циркуляции раствора при температуре ниже +45(С.

Для приготовления 1000 л рабочего раствора необходимо:

Duridine 3960 W	10 ( 20 кг = 7,8 ( 15,6 л

С помощью Grano Starter 65 (или Neutralizer 565) поднять значение pH.

Замечание:

Значение рН приготовленного раствора зависит от концентрации и от жесткости воды.

Раствор Duridine 3960 W с концентрацией 10 г/л в дистиллированной воде имеет значение pH около 2,9.

С добавлением Grano Starter 65 (или Neutralizer 565) значение рН возрастает. В тоже время точки «общей кислотности» снижаются.

Точное количество Grano Starter 65 (или Neutralizer 565) определяется на месте. Для пуска линии рекомендуем довести значение pH до 4,5(4,8.

Рабочие параметры:	Общая кислотность:	3,8(11,4 точек

(рекомендованные)	pH:	4,5(5,6

Температура:	45(70(С

Время обработки:	1,5(3 мин

Давление:	1(2 бар.

Приготовление раствора:	Разбавить Duridine 3960 W водой в соотношении от 1:3 до 1:5.

(для установок высокого давления)

Анализ и контроль:	Контроль рабочего раствора Duridine 3960 W производят определением общей кислотности титрованием и измерением рН раствора.

Определение общей

кислотности титрованием:	а)	Отобрать 10 мл рабочего раствора в колбу на 150 мл и разбавить 
	50-ю мл дистиллированной воды.

б)	Прибавить 3(5 капель 1%-го спиртового раствора фенолфталеина.

в)	Титровать 0,1 н. раствором NaOH до появления стабильной розовой 	окраски.

г)	Число израсходованных мл 0,1 н. раствора NaOH соответствует точкам 	«общей кислотности».

Возможно, производить титрование на pH метре. Количество мл 0,1 н. раствора NaOH израсходованного до достижения значения pH=8,5 соответствует точкам «общей кислотности».

Корректировка раствора:	Для увеличения общей кислотности на одну точку добавьте на каждые 1000 литров объема:

Duridine 3960 W	2,6 кг = 2,0 л

Заключительные операции

Промывка водой:	После фосфатирования следует проводить тщательную промывку водой при температуре окружающей среды в течении 20 ( 40 секунд. При промывке, учитывая количество обрабатываемой поверхности, необходимо обеспечить перелив воды, регулируя расход чистой воды таким образом, чтобы вода никогда не была чрезмерно загрязненной.

Промывка обессоленной

водой:	Применение обессоленной воды имеет ряд преимуществ, но возможно применение и водопроводной воды требуемой чистоты. Применяемая краска и качество поверхности обрабатываемых деталей, определяют качество воды финишной промывки.

Обслуживание:	В процессе фосфатирования в качестве побочного продукта образуется небольшое количество шлама, которое оседает на дно ванны. Этот шлам следует удалить, прежде чем он начнет образовывать пыльный налет на покрытии или создаст помехи для распыления. Для удаления шлама, раствор следует перекачать в ванну для промывки, следя за тем, чтобы как можно большее количество шлама осталось на дне ванны. Оставшийся шлам удаляют любым подходящим способом.

При подогреве рабочего раствора на обогревателях образуются накипь, которую следует периодически удалять, чтобы обеспечить теплопередачу и соответствующую температуру рабочего раствора. Для удаления накипи обогреватель следует осушить, что достигается или выниманием его из ванны или перекачиванием раствора. После этого налет удаляют соответствующим механическим или химическим путем.

Обезвреживание отходов:	Обезвреживание концентрированного продукта указано в КАРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Рабочий раствор слегка кислый и содержит фосфаты. Возможна необходимость нейтрализации и/или обезвреживание промывных вод и фосфатирующего раствора.

Фосфатирующая ванна и образовавшийся в ней шлам может содержать компоненты, отличающиеся по составу от концентрированного продукта, поэтому перед обезвреживанием необходимо проведение химического анализа рабочего раствора и шлама.

Правила безопасности:	Виды опасности и информация безопасного обращения с поставляемым продуктом изложены в КАРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ Duridine 3960 W, которую каждому, кто имеет отношение к продукту, следует прочитать и понять. Рабочий раствор содержит кислоту, раздражает глаза и кожу. Следует избегать попадания препарата в глаза, на кожу и одежду. В случае контакта с Duridine 3960 W, следует действовать согласно предписаниям, изложенным в КАРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Требования к оборудованию:	Для изготовления тоннеля фосфатирования, ванн, насосов, форсунок и труб можно применять углеродистую сталь. Однако эксплуатационная стойкость значительно увеличится, если оборудование выполнено из нержавеющей стали (марка 1.4301).

При использовании фторсодержащих добавок Grano Toner 38 (Toner 338) или Grano Toner 39 fl (Toner 339 L) следует применять нержавеющую сталь или сталь, покрытую пластиком. Во всех случаях следует применять дозволенную технику сварки.

Уплотнение в зоне фосфатирования, насосах, клапанах и пр., соприкасающееся с рабочим раствором или кислотными очистителями системы, должны быть изготовлены из Buna-N, Viton® или Тефлон®. Детали дозирующих насосов и другие эластомеры, которые могут быть в контакте с концентрированными веществами следует изготовлять из Buna-N, Hypalon®, Viton® или Teflon®.

Материалы и оборудование:	Определение «общей кислотности» с помощью индикатора

Пипетка на 10 мл	2 шт.

Колба Эрленмейера на 300 мл	2 шт.

Бюретка на 25 мл	2 шт.

дистиллированная вода

0,1% спиртовой раствор фенолфталеина

0,1 н. раствор NaOH

капельница 25 мл	2 шт.

груша

Определение «общей кислотности» с помощью индикатора

Стакан на 200 мл	2 шт.

Магнитная мешалка

Мешалка

pH метр

Дозирующие устройство (Dosimat)

Стеклянные предметы указаны в 2-м количестве из-за риска поломки.

Все лабораторное оборудование и химические реагенты доступны в специализированных компаниях.

Срок годности указан на упаковке.

Эта информация основана на нашем текущем опыте. Она представлена с добрым намерением, но не призвана гарантировать какие-либо особые свойства. Потребитель должен самостоятельно убедиться в отсутствии обстоятельств, требующих дополнительную информацию, мер предосторожности или уточнения предоставленных здесь данных. Эта информация основана на нашем текущем опыте. Она представлена с добрым намерением, но не призвана гарантировать какие-либо особые свойства. Потребитель должен самостоятельно убедиться в отсутствии обстоятельств, требующих дополнительную информацию, мер предосторожности или уточнения предоставленных здесь данных.

| HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE |
| --- |
| Henkel Austria Ges.m.b.H. Henkel Technologies Erdbergstrasse 29, A-1030 Vienna Tel.: +43 (1) 71104 2533 Fax: +43 (1) 71104 2534 | Henkel CR s.r.o. Henkel Technologies Delnicka 9 CZ-170 04 Prague 7 Tel.: +420 (2) 20101 531 Fax: +420 (2) 20101533 |
| Henkel Magyarország Kft. Henkel Technologies Dózsa György út 26 H-2000 Szentendre Tel.: +36 (26) 318 030 Fax: +36 (26) 301730 | Henkel Polska S.A. Henkel Technologies Domaniewska 41 Street, PL-02-672 Warszawa Tel.: +48 (22) 5656 400 Fax: +48 (22) 5656 444 |
| OOO «РУСХЕНК» Henkel Technologies 113054, Москва, ул. Бахрушина 32, стр. 1 Тел.: + 7 (095) 745-23-11 Факс: + 7 (095) 745-23-10 | Henkel Slovenija d.o.o. Henkel Technologies Industrijska 23 SI-2506 Maribor Tel.: +386 (2) 22 22 274 Fax: +386 (2) 22 22 275 |
| Henkel Slovensko s.r.o. Henkel Technologies Záhradnícka 91, SK-820 09 Bratislava 29 Tel.: +421 (2) 502 46 252 Fax +421 (2) 50246250 |

Дата проверки:   4.08.2005