Отверждающийся при влажности, однокомпонентный герметик, наносимый прямо на стекло для ремонтных работ. Пассивный запас прочности через 15 минут после краш-теста на Опеле Вектра с полнообъемной подушкой безопасности и ремнями безопасности.

Основа: Полиуретан

Характеристика:

Terostat-8599 однокомпонентный, экстремально устойчивый герметик, наносимый прямо на стекло, на основе полиуретана, который от влажности воздуха превращается в сетчатый резиново-пластичный материал. Время отверждения зависит от влажности воздуха, температуры, а также от глубины швов. При повышении температуры и влажности это время может сокращаться, низкие температуры, как и незначительная влажность воздуха, влияют напротив замедляюще. Высокая удерживающая способность обеспечивается при любой влажности и температуре. Герметик отличается следующими свойствами:

- Очень хорошая стойкость

- Особенно хорошая удерживающая способность("position tack") сразу после процесса склейки стыков, что означает отсутствие соскальзывания стекол (выгодно при больших и тяжелых стеклах)

- Отличная адгезия в применении с праймером Terostat-8510 на стекле, стекле с керамическим покрытием и на лакированных поверхностях

- Хорошая адгезия на остаточных материалах

- Высокая скорость отверждения

- Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению

- Высокий предел прочности, даже при износе (старении)

Применение:

Вклейка ветровых, задних и боковых стекол кузова автомобиля (легкового, грузового, кабины трактора/автопогрузчика, подвижного состава). Вклейка боковых стекол из простого стекла и изоляционного стекла в автобусо- и вагоностроении.

Технические характеристики:

- Terostat-8599

Цвет:								черный

Запах:								слабый

Консистенция:						пастообразная, устойчивая

Плотность:							ок. 1,2 г/см3

Содержание твердых частиц:				100%

Характер отверждения:					под воздействием влажности

Время образования пленки:					ок. 20 мин

(Стандарт DIN 50014 нормальный климат	23°C, 50 % влажность)

Скорость отверждения:					ок. 4 мм/сутки

(Стандарт DIN 50014 нормальный климат	23°C, 50 % влажность)

Твердость по Шору DIN 53505:				ок 60

Предел прочности DIN 53504:				ок. 8,5 МПа

Величина напряжения DIN 53504:				ок. 3 Мпа при 100% растяжении

Модуль упругости:						ок. 2,0 Мпа

Относительное удлинение при разрыве DIN 53504:	ок. 300%

Предел прочности при растяжении и сдвиге: 		ок. 1,5 МПа через 24 часа DIN 50014

(Крепость слоя 5 мм, при 5-6 МПа (входные данные) прилипание при DIN EN 1465)

Изменение объема (DIN 52451): 				< 1 %

Время вклейки стекла: макс. 				15 мин.*

Температура обработки: 					40°C до 60°C

Температура эксплуатации:					- 40°C до 90°C

Краткосрочно (до 1 часа):					120°C

* время от начала нанесения материала до наложения стекла

- Terostat-Primer-8510

Цвет:								черный

Плотность:							ок. 1,05 г/см3

Содержание твердых частиц:				ок. 39%

Оптимальная толщина слоя:				50 мм в сыром виде

Время выветривания:					ок. 15 мин.

Активность праймера:					до 6 часов после нанесения

- Картуш с подогревом

Вес:								ок. 300гр.

Теплоотдача при 230 V:					70 W

Сопротивление:						ок. 530 W

Конечная температура картуша:				max. 655C

Допуск:							GS- и VDE-знак (надпись)

Способ применения:

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

- Очистка

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, свободными от масла, пыли, жиров и других остатков загрязнения. Стекло или керамическое покрытие очистить при помощи средства Reiniger+Verdunner FL, включая лакированные стороны. Срезанный остаточный слой не требует очистки. Очистка этого остаточного слоя при необходимости производится за 30 минут до нанесения герметика, с тем, чтобы очиститель выветрился, и склеиваемые поверхности полностью высохли.

- Нанесение Праймера

Primer-8510 наносится на чистое стекло, керамику соответственно на чистые лакированные поверхности тонким равномерным слоем (ок. 0,05 мм толщина сырой пленки). При этом применяется аппликатор. Поверхности, обработанные праймером должны подсохнуть ок. 15 мин, перед нанесением герметика. Если приклеивается осколок старого материала (оставшееся стекло на кузове), праймер не применяется. Осколки – в случае если они не загрязнены пылью или жиром – идеальная адгезионная основа для повторного склеивания Terostat-8599

- Активирование предварительно покрытых стекол.

Если вставляются стекла, которые покрыты производителем клеем - герметиком на основе полиуретана, применяется активатор Terostat-8525 , чтобы гарантировать хорошую адгезию при нанесении  Terostat-8599. Terostat-8525 наносится на основу кистью тонким слоем, после этого оставляется на 15 мин для подсыхания. По окончании наносится Terostat-8599 как обычно, слоем около толщиной 2 мм. Активирование Terostat-8599 можно производить на стеклах следующих типов автомобилей:

Марка автомобиля	Тип стекла		Год выпуска

Ветр./заднее/бок

VW Corado		x	x	x	с 1989

VW Golf II Rallye	x			с 1988

VW Golf II G 60		x			с 1988

VW Golf III		x	x	x	с 1992

VW Passat Stufenheck	x	x		с 1988

VW Passat Variant	x	x		с 1990

VW Polo Coupeґ		x		с 1991

VW Polo Steilheck		x		с 1991

VW Vento		x	x	x	с 1992

Porsche  944		x			все годы

Porsche 968		x			все годы

- Обработка

Terostat-8599 перед применением разогревается в картуше с подогревом в течение 15 минут. Это время для действительно для температур материала выше 10°C, при более холодных температурах в картуше время увеличивается (дополнительно 5 минут на каждые 5°C). Обработка проводится с помощью ручных или воздушных пистолетов (последние, преимущественно с использованием поршневого штока). Из пистолетов производства Teroson можно использовать следующие:

- Teleskop-Pistole Power-Line		Art.-Nr. 141.84 S

- Teroson-Staku-Ручной пистолет	Art.-Nr. 167.65 Y

(При использовании пистолета Teleskop-Pistole Power-Line требуется давление в среднем 8 бар).

Заключение:

Проверенная пассивная прочность 15 минут после краш-теста на Опеле Вектра с полнообъемной подушкой безопасности и ремнями безопасности.

Результат теста:

Проверенная пассивная прочность после краш-теста 15 минут. после ремонтного вклеивания герметиком Terostat-8599 перед краш-тестом ветровое стекло имело такую фиксацию,

Проверенная пассивная надежность после realcrash-теста 15 минут после остекления. Фиксация Ветрового стекла при realcrash-тесте с Terostat-8599 была так сильна, что стекло смогло удержать опирающиеся на него подушки безопасности, что гарантировало безопасность по норме US-Norm FMVSS 208 FMVSS 208.

Тестирование транспортного средства:

Сильное давление на вклейку двумя подушками безопасности. Показателен краш-тест на Опеле Вектра, т.к. он оснащен двумя подушками (водитель-70 литров, пассажир 140 литров).

Качество нашего продукта:

Контроль объединением технадзора земли Рейн

Terostat-8599 контролируется объединением технадзора земли Рейн проверкой продукта, влиянием на окружающую среду  и другими параметрами.

На основе положительных результатов и произведенных краш-тестов Terostat-8599 объединением технадзора земли Рейн выдан сертификат Nr. 9510542

Хранение:

Морозоопасность 			нет

Рекомендуемая

температура хранения:		10°C до 25°C

Срок хранения:			12 месяцев в оригинальной упаковке

Упаковка:

Картуши 310 мл		Art.-Nr. 130.52 M (D/GB/F/NL)

Картуши 310 мл		Scandi-Code 249

Картуши 310 мл		Art.-Nr. 135.58 M (E/P/IGR)

Ремонтный комплект

Состав:

Набор аппликаторов		25 штук	Art.-Nr. 140.64 M (D/GB/F/NL/E/P/IGR)

Картуш с подогревом		Art.-Nr. 131.17 H

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь в виду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

REG. NR 39 084-02

Deutschland:		Henkel Teroson GmbH

Postfach 10 56 20	D-69046 Heidelberg

Hans-Bunte-Strasse 4	D-69123 Heidelberg

Telefon (06221) 704-0	Telefax	(06221) 704-698

Osterreich:		Henkel-Klebetechnik Ges.mbH.

Erdbergstrasse 29	A-1030 Wien

Telefon	(01) 7 11 04-0	Telex	13 31 01

Telefax	(0222) 7 11 04-659

Schweiz:		Andreґ Koch AG

Grossherweg 9		CH-8902 Urdorf/Zurich

Telefon	(01) 7 34 57 11	Telefax	(01) 7 34 57 44