Alodine( C 6100

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ХРОМАТИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЯ, МАГНИЯ И ЦИНКА

( жидкий, содержащий хромовую кислоту продукт (

Техническое описание продукта

Область применения:	Alodine C 6100 – жидкий хроматирующий продукт. Растворенный в воде препарат позволяет наносить светло-желтое близкое к цвету латуни покрытие весом 0,1(1 г/м2 на алюминий, магний и цинк, а также на их сплавы. Полученное покрытие хорошо защищает от коррозии и гарантирует хорошую сцепку поверхности с красками и пластиками.

Alodine C 6100 может применяться как распылением, так и окунанием.

Компоненты процесса:	Alodine® С 6100

Alodine® Replenisher C 61000

Alodine® Toner C 6100

Конверсионные ванны для алюминиевых поверхностей готовятся с использованием Alodine С 6100 и корректируются Alodine C 6100 или Alodine Replenisher C 61000.

Конверсионные ванны для оцинкованных или смешанных цинк алюминиевых поверхностей готовятся с использованием Alodine С 6100 и корректируются Alodine Replenisher  C 61000.

Приготовление раствора:	На каждые 1000 л рабочего раствора ванны:

Наполнить ванну на 1/2 водой, затем добавить 13,5(27 кг (10(20 л) Alodine С 6100 и заполнить водой до 1000 литров. Перемешать с помощью насоса или путем опускания и поднимания пустой корзины.

Режим работы:	Точки хрома (VI)	8(16

pH	1,8(2,2

Температура:	20(35 (С

Время (струйный):	20(120 сек.

Давление:	0,5(1 бар.

Время (окунание):	1(5 мин.

Поддержание ванны:	Рабочий хроматирующий раствор контролируется путем определения точек хрома (VI) методом титрования и измерением значения рН раствора.

Определение точек Cr (VI):	Титрование

- Пипеткой отобрать 10 мл рабочего раствора в колбу и разбавить 50 мл дистиллированной воды.

- Прибавить 20 мл 25 % серной кислоты и 2(3 г иодида калия.

- Титровать 0,1 н. раствором тиосульфата натрия до изменения цвета раствора с коричневого на желтый.

- Прибавить несколько мл раствора растворимого крахмала и продолжают титровать до исчезновения сине-черного цвета.

- Количество мл израсходованного 0,1 н. раствора тиосульфата натрия соответствует точкам хрома (VI).

Корректировка:	На 1000 литров рабочего объема и каждую недостающую точку Cr(VI) следует добавить:

при обработке сплавов цинка и алюминия или просто цинка

1,7 кг (1,4 л)	Alodine Replenisher C 61000

при обработке только алюминия

1,7 кг (1,4 л)	Alodine Replenisher C 61000

или

1,7 кг (1,3 л)	Alodine C 6100

Заданный диапазон точек Cr(VI):	8(16.

Определение рН:	Определение уровня рН должно производится при каждой корректировке ванны Alodine C 6100.

Оптимальный уровень рН от 1,8 до 2,2.

При повышенном значении рН добавляется раствор азотной кислоты (не более 5%), при пониженном значении рН – раствор едкого натра (< 5%).

Общие указания:	Емкость для Alodine C 6100 должна быть изготовлена из стойкого ПВХ (не содержащего пластификатор) или из нержавеющей стали (DIN 1.4571).

Alodine C 6100 не должен контактировать с чистым железом.

Подвески и корзины должны быть изготовлены из алюминия, из стойкого ПВХ (не содержащего пластификатор) или из нержавейки (DIN 1.4571).

Для изготовления системы распыления, насосов и теплообменников следует применять нержавеющую сталь (DIN 1.4571).

Рабочие растворы Alodine С 6100 и промывные воды перед сливом в канализацию следует обезвредить и нейтрализовать.

Внимание:	Alodine С 6100 содержит триоксид хрома и комплексные соединения фтора.

При работе с препаратом использовать:

– защитные очки;

– резиновые перчатки;

– кислотоупорную одежду;

– предупредить контакт препарата с глазами;

– обеспечить вентиляцию.

Оборудование и реактивы:	Пипетка объемом 10 мл

Колба Эрленмейера, 300 мл

Мерный цилиндр, 50 мл

Бюретка, 25 мл

Дистиллированная вода

Серная кислота (25 %) Ч.Д.А.

Йодид калия

1 % раствор растворимого (стабилизированного) крахмала

0,1 н. раствор тиосульфата натрия

рН-метр

Срок годности продукта указан на упаковке

Эта информация основана на нашем текущем опыте. Она представлена с добрым намерением, но не призвана гарантировать какие-либо особые свойства. Потребитель должен самостоятельно убедиться в отсутствии обстоятельств, требующих дополнительную информацию, мер предосторожности или уточнения предоставленных здесь данных. Эта информация основана на нашем текущем опыте. Она представлена с добрым намерением, но не призвана гарантировать какие-либо особые свойства. Потребитель должен самостоятельно убедиться в отсутствии обстоятельств, требующих дополнительную информацию, мер предосторожности или уточнения предоставленных здесь данных.

| HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE |
| --- |
| Henkel Austria Ges.m.b.H. Henkel Technologies Erdbergstrasse 29, A-1030 Vienna Tel.: +43 (1) 71104 2533 Fax: +43 (1) 71104 2534 | Henkel CR s.r.o. Henkel Technologies Delnicka 9 CZ-170 04 Prague 7 Tel.: +420 (2) 20101 531 Fax: +420 (2) 20101533 |
| Henkel Magyarország Kft. Henkel Technologies Dózsa György út 26 H-2000 Szentendre Tel.: +36 (26) 318 030 Fax: +36 (26) 301730 | Henkel Polska S.A. Henkel Technologies Domaniewska 41 Street, PL-02-672 Warszawa Tel.: +48 (22) 5656 400 Fax: +48 (22) 5656 444 |
| OOO «РУСХЕНК» Henkel Technologies 113054, Москва, ул. Бахрушина 32, стр. 1 Тел.: + 7 (095) 745-23-11 Факс: + 7 (095) 745-23-10 | Henkel Slovenija d.o.o. Henkel Technologies Industrijska 23 SI-2506 Maribor Tel.: +386 (2) 22 22 274 Fax: +386 (2) 22 22 275 |
| Henkel Slovensko s.r.o. Henkel Technologies Záhradnícka 91, SK-820 09 Bratislava 29 Tel.: +421 (2) 502 46 252 Fax +421 (2) 50246250 |

Дата проверки:   14.01.2002