Granodine® 1070

# ПРЕПАРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПОКРЫТИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

## Техническое описание продукта

| Свойства и область применения: | Granodine 1070 – жидкий продукт, основанный на кислых фосфатах и смеси высокоэффективных ПАВ. |
| --- | --- |
|  | Granodine 1070 обезжиривает и очищает сталь, оцинкованную сталь и алюминий, одновременно формируя на поверхности конверсионное покрытие. |
|  | Granodine 1070 применяется струйным методом. |
|  | Рабочий раствор Granodine 1070 контролируется посредством определения рН или электропроводности. |
| Компоненты процесса: | Granodine 1070 Grano Starter 65 – по мере необходимости. |
| Применение: | Нижеследующие параметры могут быть изменены в соответствии с особенностями конкретной линии. |
| Приготовление ванны: | Наполнить ванну водой и нагреть до рабочей температуры. При включенном циркуляционном насосе ввести расчетное количество Granodine 1070. Необходимо отметить, что работа насосов распыления при температуре ниже 40(С приводит к обильному пенообразованию. |
|  | На каждые 1000 литров объема ванны добавьте: Granodine 1070 30(50 кг (26,3(43,8 л) |
|  | Grano Starter 65 добавляется только для корректировки рН. |
|  | Примечание: Раствор Granodine 1070 концентрацией 30 г/л в деионизированной воде имеет значение рН порядка 4,0. Реальное значение рН зависит от жесткости воды и концентрации. При добавлении Grano Starter 65 значение рН возрастает, а свободная кислотность снижается. При запуске рекомендуется установить значение рН 4,5(4,8. |
| Рекомендуемые рабочие параметры: | Общая кислотность: 3,8(6,3 мл рН: 4,5(5,6 Температура: 40(60(С Время струйной обработки: 1,5(3,0 мин. Давление: 1(2 бар. |
| Контроль: | Ванна контролируется измерением pH и общей кислотности. |
| Определение общей кислотности титрованием: | ! Никогда не отпирайте пробу с помощью рта! Используйте грушу! Пипеткой поместить 10 мл рабочего раствора в 150 мл колбу Эрленмейера и разбавить 50 мл деионизированной воды; Добавить 3(5 капель индикатора фенолфталеина; Титровать 0,1 н раствором NaOH до появления устойчивой розовой окраски; Количество мл 0,1 н раствора NaOH, израсходованных на титрование, соответствует пунктам (точкам) общей кислотности. При определении свободной кислотности по рН-метру титровать до достижения рН значения 8,5. |
| Корректировка: | Для увеличения общей кислотности на 1 пункт ввести 8,0 кг (7,0 л) Granodine 1070 на каждые 1000 литров объема ванны. |
| Промывка деионизированной водой: | После окончательной обработки может потребоваться промывка деионизированной водой, однако обычно достаточно промывки чистой водопроводной водой. Необходимость применения деионизированной воды определяется исходя из типа краски и требований к состоянию обрабатываемых изделий. |
| Требования к хранению: | Granodine 1070 следует хранить при температуре 0(40(С. При замерзании препарата достаточно тщательно перемешать его после оттаивания. |
| Общая информация: | В процессе работы ванны образуется некоторое количество шлама, как побочного продукта реакции формирования покрытия, который оседает на дне ванны и должен периодически удаляться во избежание формирования грязного покрытия и засорения струйного оборудования. В целях экономии рекомендуется перелить рабочий раствор в предварительно опорожненную промывочную ванну, затем удалить шлам обычным способом. |
|  | При нагревании раствора иногда на теплообменном оборудовании образовывается накипь, которая должна быть удалена химическим или механическим методом во избежание снижения теплопередачи. |
| Информация по утилизации: | Информация по утилизации препарата в состоянии поставки приведена в карточке безопасности. |
|  | Рабочая ванна слабо кислая и содержит фосфаты. Перед сливом в канализацию может потребоваться нейтрализация. |
|  | При формировании покрытия и в процессе шламообразования в ванне могут накапливаться вещества, отличные от ингредиентов продукта в состоянии поставки, поэтому может потребоваться анализ сливаемого раствора и утилизируемого шлама. |
| Меры безопасности: | Перед применением Granodine 1070 следует внимательно изучить КАРТОЧКУ БЕЗОПАСНОСТИ и следовать изложенным в ней рекомендациям. Препарат слабокислый и может вызвать раздражение глаз и кожи. Следует избегать попадания Granodine 1070 в глаза, на кожу и одежду. |
|  | Внимание! Granodine 1070 содержит фториды (< 1%). |
| Оборудование: | Рабочие ванны и коммуникации могут быть изготовлены из углеродистой стали, однако, срок службы оборудования значительно увеличится, если применить нержавеющую сталь. Во всех случаях следует применять надлежащую сварку при монтаже. |
|  | Все уплотнения циркуляционных насосов, дверец, крышек, седла клапанов и иные узлы, вступающие в контакт с рабочим раствором и кислотными очистителями оборудования, должны быть изготовлены из Buna-N, Viton™ или Teflon™. Узлы химических насосов и иные эластомеры, вступающие в контакт с концентрированными химикатами, изготовляются из Buna-N, Hypalon™, Viton™ или Teflon™. |
| Материалы и оборудование для проведения анализов: | Титрование свободной кислотности с индикатором. |
|  | Пипетка 10 мл 2 Колба Эрленмейера 300 мл 2 Бюретка 25 мл 2 Деионизированная вода 0,1% спиртовой раствор фенолфталеина 0,1н раствор едкого натра |
|  | Титрование свободной кислотности с рН - метром. |
|  | Стакан 200 мл 2 Магнитная мешалка Перемешивающее устройство рН-метр Дозирующее устройство (Dosimat) |
|  | Двойное количество стеклянного оборудования рекомендуется ввиду возможности повреждения. |

Срока хранения указан на упаковке.

Эта информация основана на нашем текущем опыте. Она представлена с добрым намерением, но не призвана гарантировать какие-либо особые свойства. Потребитель должен самостоятельно убедиться в отсутствии обстоятельств, требующих дополнительную информацию, мер предосторожности или уточнения предоставленных здесь данных. Эта информация основана на нашем текущем опыте. Она представлена с добрым намерением, но не призвана гарантировать какие-либо особые свойства. Потребитель должен самостоятельно убедиться в отсутствии обстоятельств, требующих дополнительную информацию, мер предосторожности или уточнения предоставленных здесь данных.

| HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE |
| --- |
| Henkel Austria Ges.m.b.H. Henkel Technologies Erdbergstrasse 29, A-1030 Vienna Tel.: +43 (1) 71104 2533 Fax: +43 (1) 71104 2534 | Henkel CR s.r.o. Henkel Technologies Delnicka 9 CZ-170 04 Prague 7 Tel.: +420 (2) 20101 531 Fax: +420 (2) 20101533 |
| Henkel Magyarország Kft. Henkel Technologies Dózsa György út 26 H-2000 Szentendre Tel.: +36 (26) 318 030 Fax: +36 (26) 301730 | Henkel Polska S.A. Henkel Technologies Domaniewska 41 Street, PL-02-672 Warszawa Tel.: +48 (22) 5656 400 Fax: +48 (22) 5656 444 |
| OOO «РУСХЕНК» Henkel Technologies 113054, Москва, ул. Бахрушина 32, стр. 1 Тел.: + 7 (095) 745-23-11 Факс: + 7 (095) 745-23-10 | Henkel Slovenija d.o.o. Henkel Technologies Industrijska 23 SI-2506 Maribor Tel.: +386 (2) 22 22 274 Fax: +386 (2) 22 22 275 |
| Henkel Slovensko s.r.o. Henkel Technologies Záhradnícka 91, SK-820 09 Bratislava 29 Tel.: +421 (2) 502 46 252 Fax +421 (2) 50246250 |

Дата проверки:   2.03.2007